Aérosol de peinture pour traçage de lignes - Haute performances

POUR UN TRACAGE RAPIDE, PRECIS ET DE LONGUE DUREE

# I – SPECIFICATION TECHNIQUE :

Caractéristiques Aérosol :

 	2 Formats d’aérosols : 500 ml et 750 ml net, fournies avec 2 buses : 1 standard et 1 universelle qui permet de s’adapter sur la quasi-totalité des machines de traçage du marché. Conforme aux normes environnementales.

Caractéristiques Peinture:

 	Type alkyde modifiée avec un excellent bon pouvoir couvrant  - Aspect du film : satiné / brillant.

Séchage à 20 ° C et 75 % d’hygrométrie : sec en 30 minutes - circulable en 6 heures.

Application :

- Ne pas appliquer par température inférieure à 0 ° C. Appliquer la peinture sur fond sec; dépoussiérer, dégraisser et si nécessaire préparer la surface (ponçage, grenaillage ou sablage). Manuellement ou à l’aide de nos différents matériels de traçage.

- Rendement environ 50 mètres par aérosol de  500 ml et 75 mètres par aérosol de 750 ml.

Hygiène et sécurité :

	 Sans CFC, HCFC - Produit non nocif ni irritant - Teneur réduite en Composés organiques volatiles (COV) Fiche de données de sécurité sur demande

Coloris :

| Blanc : Marquage général - Parking | Bleu : Obligation - Protection |
| --- | --- |
| Jaune : Attention - Danger | Vert : Information,direction,évacuation |
| Rouge : Danger- Interdiction | Noir : Efface les lignes existantes |

## II- MACHINE A TRACER & MODE D’APPLICATION

Les machines à tracer  :

 Applicateur 2 roues. Système économique. Facile pour tracer les lignes courbes, les terrains de sports…

 Applicateur 3 roues pour tracer les grandes lignes droites : parking, bandes de sécurité etc… Son système astucieux permet l’utilisation d’aérosols de format 500, 600 ou 750 ml. La largeur de ligne est réglable de 3 à 10 cm. Châssis en aluminium pour une plus grande résistance.

- Applicateur à main pour vos réparages, marquages de lettres…

Mode d’emploi  :

 Fixer l’embout pulvérisateur sur l’aérosol.

 Secouer vigoureusement l’aérosol pendant quelques minutes, entendre le tintement des billes.

 Enclencher la tête d’aérosol dans l’orifice prévu à cet effet. Verrouiller le papillon sur la largeur de trait désirée soit de 3 cm ou 10 cm.

 Appuyer sur la poignée gâchette. Tracer à la vitesse du pas.

 Purger l’aérosol tête en haut pour vider la valve.

PLASTIKOLOR’ACTION - 22 rue Henri Becquerel—ZI Compans—77290 MITRY MORY

Tél 01.60.21.61.61/ Fax 01.60.21.61.64 - email: info@plastikolor.com

PLASTIKOLOR’ACTION - 22 rue Henri Becquerel—ZI Compans—77290 MITRY MORY

Tél 01.60.21.61.61/ Fax 01.60.21.61.64 - email: info@plastikolor.com

PLASTIKOLOR’ACTION - 22 rue Henri Becquerel—ZI Compans—77290 MITRY MORY

Tél 01.60.21.61.61/ Fax 01.60.21.61.64 - email: info@plastikolor.com